镁砂技术协议

甲方：鞍钢集团朝阳钢铁有限公司          （以下简称：甲方）

乙方：                                  （以下简称：乙方）

为保证镁砂在加热炉上使用能达到预期的效果，经供需双方协商，共同商定此技术协议。

1镁砂的理性化指标如表1

表1

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| MgO % 不低于 | 90 |
| SiO2 % 不大于 | 5 |
| CaO % 不大于 | 3 |
| Fe2O3 % 不大于 | 2 |
| 灼碱 % 不大于 | 2 |
| 颗粒 mm | 5-10 |

2 检验规则

2.1产品由供方技术监督部门进行检验。

2.2在下列情况下,应按本标准中表1的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

2.3到现场后厂方要取样抽查尺寸。

3包装、标志和质量证明书

3.1要求大包装用吨袋；小包装用编织袋，每袋25Kg或50Kg。

3.2 标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。

3.3 产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

4 产品的储存及保管

甲方应提出所需批次的数量，乙方按数量发运到甲方的指定地点。由于甲方的原因造成的因运输、储存不善、使产品受损不能达到预期的寿命的，乙方将不承担责任。

5 其他未尽事宜双方协商解决

此技术协议经双方协商认定，签字盖章后生效一式四份，甲方三份，乙方一份。自商务合同签订之日起自动生效。

甲方       （章）                   乙方          （章）

商             鞍钢集团朝阳钢铁有限公司

委托代理人：                        委托代理人：

20  年  月  日