具体实施方案

以下通过实施例进一步阐述本发明轻烧白云石保温砂浆，这些实施例仅用于举例。

说明的目的，并没有限制本发明的范围。下列实施例中未注明具体条件的实验方法，通常按照常规条件。 实施例1：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉38份， 调凝剂27份

膨胀骨料25份， 抗水外加剂3份。

其中，调凝剂为无水氯化镁，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒，抗水外加剂为磷酸钠、偏磷酸钠和磷酸二氢钙按照1∶0.5∶1的比例混合而成。

实施例2：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉45份， 调凝剂31份

膨胀骨料32份， 抗水外加剂2份

粉煤灰34份。

其中，调凝剂为无水硫酸镁、一水硫酸镁和三水硫酸镁按照1∶2∶3的比例混合而成。膨胀骨料为闭孔膨化珍珠岩颗粒，抗水外加剂为磷酸钠和磷酸二氢钠按照1∶0.5的比例混合而成。

实施例3：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉40份， 调凝剂24份

膨胀骨料25份， 抗水外加剂1份

增强增稠剂27份。

其中，调凝剂为无水氯化镁和二水氯化镁按照0.5∶1的比例混合而成，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒，抗水外加剂为磷酸钠、偏磷酸钠和磷酸二氢钙按照1∶2∶4的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁。

实施例4：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉20份， 调凝剂14份

膨胀骨料19份， 抗水外加剂7份

硅藻土18份。

其中，调凝剂为无水氯化镁和无水硫酸镁按照1∶4的比例混合而成，膨胀骨料为开孔膨化蛭石颗粒，抗水外加剂为磷酸钠、偏磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶2∶4的比例混合而成，硅藻土为原状硅藻土粉。

实施例5：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉43份， 调凝剂35份

膨胀骨料24份， 抗水外加剂2份

聚苯乙烯泡沫颗粒5份。

其中，调凝剂为无水氯化镁、一水硫酸镁和无水硫酸镁按照1∶1∶3的比例混合而成，膨胀骨料为闭孔膨化蛭石颗粒，抗水外加剂为磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶5的比例混合而成。

实施例6：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉27份， 调凝剂17份

膨胀骨料12份， 抗水外加剂7份

聚丙烯纤维0.05份。

其中，调凝剂为无水氯化镁和三水硫酸镁按照1∶0.4的比例混合而成，膨胀骨料为闭孔膨化珍珠岩颗粒，抗水外加剂为磷酸二氢钙。 实施例7：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉33份， 调凝剂27份

膨胀骨料21份， 抗水外加剂1份

减水剂0.8份。

其中，调凝剂为二水氯化镁、一水硫酸镁和无水硫酸镁按照1∶0.5∶2的比例混合而成，膨胀骨料为闭孔膨化蛭石颗粒，抗水外加剂为磷酸二氢钙、磷酸铵、磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶0.2∶2∶4的比例混合而成，减水剂为木质磺酸钙。

实施例8：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉20份， 调凝剂32份

膨胀骨料31份， 抗水外加剂7份

粉煤灰52份， 增强增稠剂40份。

其中，调凝剂为二水氯化镁、一水硫酸镁和无水硫酸镁按照1∶3∶2的比例混合而成，膨胀骨料为闭孔膨化蛭石颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶3的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钙、磷酸铵、磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶3∶2∶5的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁和硅酸镁按照1∶2的比例混合而成。

实施例9：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉29份， 调凝剂19份

膨胀骨料25份， 抗水外加剂3份

粉煤灰36份， 硅藻土13份。

其中，调凝剂为二水氯化镁、一水硫酸镁和无水硫酸镁按照1∶1∶4的比例混合而成，膨胀骨料为闭孔膨化蛭石颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶4的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钙、磷酸铵、磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶2∶5∶2的比例混合而成，硅藻土为原状硅藻土粉和煅烧硅藻土粉按照1∶1的比例混合而成。

实施例10：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉51份， 调凝剂35份

膨胀骨料30份， 抗水外加剂5份

粉煤灰56份， 聚苯乙烯泡沫颗粒2份。

其中，调凝剂为二水氯化镁、一水硫酸镁和无水硫酸镁按照1∶3∶2的比例混合而成，膨胀骨料为闭孔膨化蛭石颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶2的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钙、磷酸铵、磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶2∶6∶1的比例混合而成。

实施例11：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉29份， 调凝剂20份

膨胀骨料26份， 抗水外加剂3份

粉煤灰37份， 聚丙烯纤维0.1份。

其中，调凝剂为二水氯化镁、一水硫酸镁和无水硫酸镁按照1∶0.4∶0.6的比例混合而成，膨胀骨料为开孔膨化蛭石颗粒，抗水外加剂为磷酸二氢钙、磷酸铵、磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶0.5∶0.3∶5的比例混合而成。

实施例12：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成： 轻烧白云石粉26份， 调凝剂21份

膨胀骨料19份， 抗水外加剂4份

粉煤灰5份， 减水剂0.5份。

其中，调凝剂为二水氯化镁，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶0.5的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钙、磷酸铵、磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶1.5∶2∶3的比例混合而成，减水剂为木质磺酸钙和萘系高效减水剂按照1∶0.5的比例混合而成。

实施例13：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉32份， 调凝剂30份

膨胀骨料31份， 抗水外加剂7份

粉煤灰45份， 增强增稠剂37份

硅藻土12份。

其中，调凝剂为二水氯化镁，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶5的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钙、磷酸铵、磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶1∶3∶2的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁，硅藻土为煅烧硅藻土粉。

实施例14：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉26份， 调凝剂35份

膨胀骨料34份， 抗水外加剂2份

粉煤灰39份， 增强增稠剂10份

聚苯乙烯泡沫颗粒5份。

其中，调凝剂为二水氯化镁，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶2的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钙、磷酸铵、磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶0.9∶2∶3的比例混合而成，增强增稠剂为硅酸镁。

实施例15：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉46份， 调凝剂31份

膨胀骨料28份， 抗水外加剂1份

粉煤灰46份， 增强增稠剂31份

聚丙烯纤维0.2份。

其中，调凝剂为二水氯化镁、四水氯化镁和六水氯化镁按照1∶1∶4的比例混合而成，膨胀骨料为闭孔膨化珍珠岩颗粒、开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶1∶2的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钙、磷酸铵、磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶3∶0.7∶1的比例混合而成，增强增稠剂为硅酸镁。

实施例16：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉29份， 调凝剂27份

膨胀骨料23份， 抗水外加剂4份

粉煤灰21份， 增强增稠剂8份

减水剂1.4份。

其中，调凝剂为二水氯化镁、三水硫酸镁和六水氯化镁按照1∶5∶2的比例混合而成，膨胀骨料为闭孔膨化珍珠岩颗粒、开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶1∶1的比例混合而成，抗水外加剂为硫酸亚铁、磷酸铵、磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶3∶4∶1的比例混合而成，增强增稠剂为硅酸镁，减水剂为萘系高效减水剂。 实施例17：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉60份， 调凝剂35份

膨胀骨料35份， 抗水外加剂3份

增强增稠剂40份， 硅藻土20份。

其中，调凝剂为二水氯化镁、三水硫酸镁和五水硫酸镁按照1∶1∶2的比例混合而成，膨胀骨料为闭孔膨化珍珠岩颗粒、闭孔膨化蛭石颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶2∶1的比例混合而成，抗水外加剂为硫酸亚铁、磷酸铵、磷酸钠和硫酸亚铁按照1∶2∶1∶1的比例混合而成，增强增稠剂为硅酸镁，硅藻土为原状硅藻土粉。

实施例18：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉39份， 调凝剂27份

膨胀骨料30份， 抗水外加剂6份

增强增稠剂23份， 聚苯乙烯泡沫颗粒4份。

其中，调凝剂为五水硫酸镁，膨胀骨料为闭孔膨化蛭石颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶0.5的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸铵、石膏和硫酸亚铁按照1∶6∶1的比例混合而成，增强增稠剂为硅酸镁。

实施例19：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉51份， 调凝剂34份

膨胀骨料33份， 抗水外加剂2份

增强增稠剂36份， 聚丙烯纤维0.9份。

其中，调凝剂为五水硫酸镁，膨胀骨料为闭孔膨化蛭石颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶4的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸铵、石膏和硫酸亚铁按照1∶4∶0.7的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁和硅酸镁按照1∶0.9的比例混合而成。

实施例20：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉30份， 调凝剂29份

膨胀骨料27份， 抗水外加剂5份

增强增稠剂29份， 减水剂1份。

其中，调凝剂为五水硫酸镁，膨胀骨料为闭孔膨化蛭石颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶0.3的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸铵、石膏和硅灰按照1∶6∶3的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁和硅酸镁按照1∶4的比例混合而成，减水剂为木质磺酸钙。

实施例21：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉33份， 调凝剂24份

膨胀骨料31份， 抗水外加剂3份

增强增稠剂26份， 减水剂2份

硅藻土17份。

其中，调凝剂为五水硫酸镁，膨胀骨料为闭孔膨化蛭石颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶0.6的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸铵、石膏和硅灰按照1∶3∶5的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁和硅酸镁按照1∶4的比例混合而成，减水剂为木质磺酸钙，硅藻土为原状硅藻土粉和煅烧硅藻土粉按照1∶4的比例混合而成。 实施例22：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉42份， 调凝剂34份

膨胀骨料30份， 抗水外加剂2份

增强增稠剂22份， 减水剂0.7份

聚苯乙烯泡沫颗粒2份。

其中，调凝剂为六水氯化镁，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶1的比例混合而成，抗水外加剂为石膏和硅灰按照1∶3的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁和硅酸镁按照1∶2的比例混合而成，减水剂为木质磺酸钙。

实施例23：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉54份， 调凝剂34份

膨胀骨料32份， 抗水外加剂4份

增强增稠剂38份， 减水剂1.3份

聚丙烯纤维0.15份。

其中，调凝剂为七水硫酸镁，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶0.4的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钾、石膏和硅灰按照1∶4∶6的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁和硅酸镁按照1∶0.3的比例混合而成，减水剂为木质磺酸钙。

实施例24：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉42份， 调凝剂29份

膨胀骨料25份， 抗水外加剂8份

增强增稠剂34份， 减水剂0.8份

聚丙烯纤维0.2份， 粉煤灰29份。

其中，调凝剂为七水硫酸镁，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶4的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钾、石膏和硅灰按照1∶6∶2的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁，减水剂为萘系高效减水剂。

实施例25：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉20份， 调凝剂5份

膨胀骨料15份， 抗水外加剂0.5份

增强增稠剂1份， 减水剂0.05份

聚丙烯纤维0.01份， 硅藻土1份。

其中，调凝剂为七水硫酸镁，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶0.1的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钾、石膏和硅灰按照1∶1∶3.5的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁，减水剂为萘系高效减水剂，硅藻土为原状硅藻土粉。

实施例26：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉60份， 调凝剂35份

膨胀骨料35份， 抗水外加剂8份

增强增稠剂40份， 减水剂2份 聚丙烯纤维0.2份， 聚苯乙烯泡沫颗粒5份。

其中，调凝剂为七水硫酸镁，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶4的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钾、石膏和磷酸二氢钠按照1∶2∶0.5的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁，减水剂为萘系高效减水剂。

实施例27：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉27份， 调凝剂23份

膨胀骨料25份， 抗水外加剂4份

增强增稠剂26份， 减水剂1.2份

聚丙烯纤维0.06份， 粉煤灰30份

硅藻土8份。

其中，调凝剂为七水硫酸镁，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶3的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钾、石膏和磷酸二氢钠按照1∶6∶0.6的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁，减水剂为萘系高效减水剂，硅藻土为原状硅藻土粉和煅烧硅藻土粉按照1∶7的比例混合而成。

实施例28：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉46份， 调凝剂29份

膨胀骨料29份， 抗水外加剂4.5份

增强增稠剂21份， 减水剂1.8份

聚丙烯纤维0.12份， 粉煤灰38份

聚苯乙烯泡沫颗粒2.5份。

其中，调凝剂为七水硫酸镁和六水氯化镁按照1∶2的比例混合而成，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶6的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钾、石膏和磷酸二氢钠按照1∶6∶1的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁，减水剂为萘系高效减水剂。

实施例29：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉55份， 调凝剂33份

膨胀骨料32份， 抗水外加剂6.5份份

硅藻土18份， 减水剂1.4份

聚丙烯纤维0.1份， 粉煤灰32份

聚苯乙烯泡沫颗粒4份。

其中，调凝剂为无水硫酸镁，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶3的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钾、偏磷酸钠和磷酸二氢钠按照1∶1∶2的比例混合而成，减水剂为萘系高效减水剂，硅藻土为原状硅藻土粉和煅烧硅藻土粉按照1∶5的比例混合而成。

实施例30：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉29份， 调凝剂17份

膨胀骨料19份， 抗水外加剂0.9份

增强增稠剂5份， 硅藻土9份

聚丙烯纤维0.03份， 粉煤灰13份 聚苯乙烯泡沫颗粒2.5份。

其中，调凝剂为三水硫酸镁和六水氯化镁按照1∶7的比例混合而成，膨胀骨料为闭孔膨化珍珠岩颗粒，抗水外加剂为磷酸二氢钾、磷酸钙、磷酸钾和磷酸二氢钠按照1∶0.4∶2∶0.7的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁，硅藻土为原状硅藻土粉和煅烧硅藻土粉按照1∶9的比例混合而成。

实施例31：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉47份， 调凝剂28份

膨胀骨料27份， 抗水外加剂5份

增强增稠剂21份， 减水剂1.6份

硅藻土16份， 粉煤灰39份

聚苯乙烯泡沫颗粒4份。

其中，调凝剂为无水氯化镁和六水氯化镁按照1∶4的比例混合而成，膨胀骨料为闭孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶2的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钾、石膏和磷酸二氢钠按照1∶2∶0.1的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁，硅藻土为原状硅藻土粉，减水剂为萘系高效减水剂。

实施例32：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉26份， 调凝剂9份

膨胀骨料22份， 抗水外加剂2份

增强增稠剂40份， 减水剂1.3份

聚丙烯纤维0.014份， 硅藻土18份

聚苯乙烯泡沫颗粒5份。

其中，调凝剂为六水氯化镁，膨胀骨料为闭孔膨化珍珠岩颗粒和开孔膨化蛭石颗粒按照1∶2.5的比例混合而成，抗水外加剂为磷酸二氢钾、磷酸钙和磷酸二氢钠按照1∶0.3∶4的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁，硅藻土为原状硅藻土粉，减水剂为萘系高效减水剂。

实施例33：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石粉35份， 调凝剂27份

膨胀骨料34份， 抗水外加剂0.9份

增强增稠剂23份， 减水剂1.7份

聚丙烯纤维0.09份， 粉煤灰31份

硅藻土19份。

其中，调凝剂为无水氯化镁，膨胀骨料为闭孔膨化珍珠岩颗粒，抗水外加剂为磷酸钠、偏磷酸钠、磷酸二氢钠和磷酸二氢钙按照1∶1∶2∶0.4的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁，硅藻土为原状硅藻土粉，减水剂为萘系高效减水剂。

实施例34：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石38份， 粉煤灰12份

调凝剂14份， 增强增稠剂10份

硅藻土5份， 膨胀骨料14份

聚苯乙烯泡沫颗粒1.9份， 聚丙烯纤维0.1份 抗水外加剂4份， 减水剂1份

其中：调凝剂为无水氯化镁，膨胀骨料为闭孔膨化珍珠岩，增强增稠剂为氧化镁，抗水外加剂为偏磷酸钠，减水剂为市售的木质磺酸钙。

实施例35：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石20份， 粉煤灰25份

调凝剂5份， 增强增稠剂12份

硅藻土2份， 膨胀骨料35份

聚苯乙烯泡沫颗粒0.5份，聚丙烯纤维0.05份

抗水外加剂0.5份， 减水剂0.2份

其中：调凝剂为无水硫酸镁，增强增稠剂为硅酸镁，膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩，抗水外加剂为磷酸二氢钠和硫酸亚铁按照1∶4的比例混合而成，减水剂为萘系高效减水剂。

实施例36：一种轻烧白云石保温砂浆由如下重量份的组分组成：

轻烧白云石34份， 粉煤灰10份

调凝剂24份， 增强增稠剂19份

硅藻土1.9份， 膨胀骨料4.8份

聚苯乙烯泡沫颗粒1.9份， 聚丙烯纤维0.2份

抗水外加剂2.9份， 减水剂1.9份

其中：调凝剂为六水氯化镁和无水硫酸镁按照1∶1的比例混合而成，增强增稠剂为氧化镁和硅酸镁按照1∶2的比例混合而成，膨胀骨料为闭孔膨化蛭石，抗水外加剂为磷酸钙、石膏和硅灰按照1∶2∶4的比例混合而成，减水剂为木质磺酸钙和萘系高效减水剂按照1∶6的比例混合而成。

实施例37：实施例1-36中按比例称取各种原材料，在混料机中充分混合，待混合均匀后形成产品，进行袋装，得到轻烧白云石保温砂浆。

实施例1-36中得到的轻烧白云石保温砂浆，加入适量水，使砂浆拌合物稠度达到50～80mm，即能满足使用要求。

实验测定了保温砂浆的干表观密度、导热系数、抗压强度、粘结强度和软化系数，测试结果见表1。测试数据表明，本发明保温砂浆具有密度低、导热系数低、凝结快、强度高、耐水性好、保温隔音效果好等优点。

表1为保温砂浆各项指标测试结果

| 性能指标 实施例 | 干表观密度（Kg/m3） | 导热系数 (W/m.K) | 抗压强度 (MPa) | 终凝时间 (min) | 压减粘接强度(KPa) | 软化系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实例1 | 290 | 0.053 | 0.37 | 205 | 85 | 0.82 |
| 实例2 | 362 | 0.070 | 0.51 | 158 | 107 | 0.85 |
| 实例3 | 348 | 0.067 | 0.48 | 189 | 97 | 0.80 |
| 实例4 | 332 | 0.063 | 0.49 | 194 | 92 | 0.90 |
| 实例5 | 284 | 0.051 | 0.35 | 206 | 83 | 0.81 |
| 实例6 | 343 | 0.65 | 0.47 | 193 | 93 | 0.84 |
| 实例7 | 305 | 0.056 | 0.39 | 178 | 83 | 0.84 |
| 实例8 | 428 | 0.0779 | 0.70 | 167 | 108 | 0.85 |
| 实例9 | 301 | 0.056 | 0.40 | 185 | 86 | 0.83 |
| 实例10 | 413 | 0.076 | 0.67 | 173 | 109 | 0.82 |
| 实例11 | 358 | 0.072 | 0.51 | 190 | 100 | 0.86 |
| 实例12 | 306 | 0.053 | 0.38 | 193 | 83 | 0.80 |
| 实例13 | 375 | 0.076 | 0.62 | 174 | 109 | 0.84 |
| 实例14 | 340 | 0.068 | 0.48 | 184 | 93 | 0.83 |
| 实例15 | 443 | 0.084 | 0.74 | 176 | 123 | 0.85 |
| 实例16 | 362 | 0.074 | 0.54 | 189 | 103 | 0.85 |
| 实例17 | 324 | 0.063 | 0.46 | 175 | 94 | 0.82 |
| 实例18 | 332 | 0.065 | 0.47 | 203 | 97 | 0.85 |
| 实例19 | 373 | 0.076 | 0.55 | 183 | 110 | 0.82 |
| 实例20 | 347 | 0.070 | 0.51 | 179 | 97 | 0.81 |
| 实例21 | 278 | 0.052 | 0.37 | 207 | 83 | 0.83 |
| 实例22 | 330 | .0064 | 0.47 | 186 | 79 | 0.84 |
| 实例23 | 367 | 0.075 | 0.56 | 156 | 109 | 0.86 |
| 实例24 | 441 | 0.082 | 0.74 | 179 | 116 | 0.87 |
| 实例25 | 265 | 0.050 | 0.38 | 210 | 83 | 0.80 |
| 实例26 | 368 | 0.076 | 0.56 | 174 | 110 | 0.84 |
| 实例27 | 354 | 0.071 | 0.50 | 189 | 102 | 0.82 |
| 实例28 | 402 | 0.078 | 0.66 | 178 | 107 | 0.85 |
| 实例29 | 327 | 0.063 | 0.47 | 182 | 94 | 0.81 |
| 实例30 | 294 | 0.054 | 0.39 | 164 | 84 | 0.83 |
| 实例31 | 350 | 0.069 | 0.49 | 179 | 99 | 0.84 |
| 实例32 | 281 | 0.052 | 0.37 | 203 | 84 | 0.86 |
| 实例33 | 313 | 0.060 | 0.42 | 178 | 92 | 0.83 |
| 实例34 | 435 | 0.081 | 0.71 | 160 | 113 | 0.85 |
| 实例35 | 310 | 0.058 | 0.41 | 210 | 89 | 0.82 |
| 实例36 | 520 | 0.11 | 0.83 | 170 | 158 | 0.84 |