技术领域：

本发明涉及一种菱镁矿颗粒氯化电解炼镁的方法。

技术背景：

目前，在现有的菱镁矿氯化电解炼镁技术中，通常采用干团炉料氯化电解炼镁方法，该种方法将菱镁矿经过粗碎、中碎、磨粉成为粒度0.075mm左右的菱镁矿粉，并将还原剂石油焦破碎成1～3mm粒度颗粒，再用沥青熔化后作粘结剂，将菱镁矿粉、石油焦、沥青经过混捏后压成团块，自然干燥10天左右成干团块，将此干团块加入氯化炉，同时通入氯气，进行氯化反应，产出无水氯化镁。该种生产方法，以沥青作粘结剂的菱镁矿干团炉料氯化生产氯化镁。氯化炉中炉料经常软塌，破坏了正常的生产条件，造成停炉处理事故状态，增加了操作人员劳动强度，致使炉产能降低。氯化炉尾气含有大量沥青烟尘，易堵塞管道，更为严重的是污染环境，对操作人员身体危害极大。