权利要求书

1.一种改性蛇纹石负载二氧化钛光催化剂的制备方法，其特征在于，该方法包括以下步骤：

(1)将蛇纹石破碎后选择孔径为1mm～3mm的筛子进行筛分，然后置于电磁选矿机中除铁，待除铁量达到90%以上时停止除铁;将除铁后的蛇纹石置于质量浓度为10%～15%的硫酸溶液中浸泡1h～2h，然后用离心机甩干得到改性蛇纹石;

(2)将无水乙醇、钛酸丁酯和乙酰丙酮按25～30∶30～35∶1～1.4的体积比混合，室温下搅拌得到溶液A;

(3)将无水乙醇、[Bmim]PF6、蒸馏水和浓盐酸按20～25∶10～14∶4～6∶0.2～0.4的体积比混合，室温下搅拌得到溶液B;所述浓盐酸的质量浓度为20%～22%;

(4)将步骤(2)中所述溶液A和步骤(3)中所述溶液B按3∶2的体积比混合，室温下搅拌得到透明的淡黄色溶胶;

(5)将步骤(1)中所述改性蛇纹石置于步骤(4)所述透明的淡黄色溶胶中浸泡4h～6h后取出，用离心机甩去改性蛇纹石上的多余溶胶，得到负载湿溶胶的改性蛇纹石;然后将负载湿溶胶的改性蛇纹石通风干燥2h～4h后置于烘箱中烘干;

(6)将步骤(5)中经烘干后的改性蛇纹石置于马弗炉内，以5℃/min～20℃/min的升温速率升温至300℃并保温1h，然后以同样的升温速率升温至600℃，保温2h，取出自然冷却至室温即得到负载二氧化钛光催化剂的改性蛇纹石。

2.根据权利要求1所述的改性蛇纹石负载二氧化钛光催化剂的制备方法，其特征在于，步骤(2)中所述搅拌时间为1h～1.5h，搅拌速率为300转/分钟。

3.根据权利要求1所述的改性蛇纹石负载二氧化钛光催化剂的制备方法，其特征在于，步骤(3)中所述搅拌时间为0.5h～1h，搅拌速率为300转/分钟。

4.根据权利要求1所述的改性蛇纹石负载二氧化钛光催化剂的制备方法，其特征在于，步骤(4)中所述搅拌时间为0.5h～1h，搅拌速率为300转/分钟。

5.根据权利要求1所述的改性蛇纹石负载二氧化钛光催化剂的制备方法，其特征在于，步骤(5)中所述烘箱的温度为60℃～100℃。