具体实施方式

镁橄榄石骨料和粉料的准备：将电熔镁橄榄石、重烧镁橄榄石或镁橄榄石原矿中的一种

或一种以上的混合物经破碎、筛分而成，骨料粒度为0.5-12毫米，粉料细度为100-270目。

重烧镁橄榄石选用经过1350度煅烧的镁橄榄石。

减水剂选用聚羧酸。

增强剂选用CMC，即羧甲基纤维素。

微膨剂选用氧化钙。

早强剂选用三乙醇胺。

流平、分散剂选用六偏磷酸钠。

实施例1

镁橄榄石骨料和粉料68Kg;粉煤灰5Kg;减水剂0.15Kg;增强剂0.03Kg;微膨剂0.2Kg;早强剂0.02Kg;流平、分散剂0.1Kg;水泥20Kg;将原料按上述加入量均匀混合后得到镁橄榄石灌浆料。

实施例2

镁橄榄石骨料和粉料70Kg;粉煤灰7Kg;减水剂0.3Kg;增强剂0.04Kg;微膨剂0.4Kg;早强剂0.05Kg;流平、分散剂0.5Kg;水泥30Kg;将原料按上述加入量均匀混合后得到镁橄榄石灌浆料。

实施例3

镁橄榄石骨料和粉料85Kg;粉煤灰10Kg;减水剂0.5Kg;增强剂0.05Kg;微膨剂0.5Kg;早强剂0.1Kg;流平、分散剂0.8Kg;水泥40Kg;将原料按上述加入量均匀混合后得到镁橄榄石灌浆料。