技术领域及背景

技术领域

本发明涉及含镁、硅资源综合利用技术领域，具体涉及两种综合利用硼泥、菱镁矿和滑石矿制备氧化镁、二氧化硅的方法。

背景技术

硼泥是利用硼镁(铁)矿生产硼酸、硼砂后排放的工业废渣。硼泥色浅红，颗粒细，成沙土状，其主要成分为MgO和SiO2。其典型组成为MgO：35～39％、CO2：29～31％、SiO2：18～20％、B2O3：2～5％、Fe2O3：3.3～4.6％、CaO：1.5～2％、Al2O3：2～2.5％。硼泥排放后多堆积存放，堆放之处寸草不生，对周围环境造成严重污染，其本身渗透和雨水冲刷还可使硼泥的污染成分进入水体，破坏硼泥堆积处的生态环境，治理硼泥已是迫切需要解决的环境问题。

目前国内外硼泥的利用主要有：

(1)利用硼泥制砖；

(2)提取硼泥中的氧化镁。1：以硼泥和三聚氰胺废液为原料，经酸化、净化、碳酸化、煅烧生产高活性轻质氧化镁，不足之处是硼泥中的其他组分没得到利用，并产生二次污染；2：用一定浓度(30％)的硫酸把硼泥中的镁浸出，以碳酸钠为沉淀剂制取碳酸镁，过滤、洗涤、干燥后煅烧，得到氧化镁，不足之处是硼泥中的其他组分没得到利用，还有副产品芒硝，产生二次污染。

菱镁矿的主要成分为：MgO：41～47％、CO2：20～50％、CaO：0.7～6％、SiO2：0.6～6％、Fe2O3：0.4～0.6％。

目前国内外菱镁矿的利用主要有：

(1)从菱镁矿中提取金属镁

(2)将菱镁矿煅烧生产轻烧粉，用于制造陶瓷原料、多种镁盐等。将菱镁矿在1400℃～1800℃下煅烧生产重烧镁，用于制造耐火材料。在2500℃～3000℃将重烧镁熔融，制备电熔氧化镁。

滑石矿的主要成分为：SiO2：50～60％、MgO：35～40％、CO2：3～6％、CaO：0.2～0.4％。

目前国内外滑石矿的利用主要有：

用来制造滑石瓷、工艺品以及用于造纸工业，用作防水材料、化妆品和食品添加剂