权利要求书

一种真空脱气炉用镁锆铝砖，其特征在于，包括以下原料成分按重量 份比组成：

镁砂颗粒料   55-70份，其中：粒度＞3mm-5mm的占15-20份、粒度 ＞1mm-3mm的占25-30 份、粒度＞0.074mm-1mm的占15-20 份；

电熔镁砂细粉料  粒度≤0.074mm   15-25份；

镁铝尖晶石  4-20份，其中：粒度＞0.033mm-1mm的占3-15 份，粒 度≤0.033mm的占1-3 份；

电熔氧化锆     粒度≤0.033mm   3-10 份；

亚硫酸盐纸浆废液     2.5-3.5份。

2.根据权利要求1所述的一种真空脱气炉用镁锆铝砖，其特征在于，其主 要化学成分的重量百分比为：MgO 75-88%、ZrO2 3-10%、Al2O3 2 -9%，其余为不大于3%的杂质。

3.根据权利要求1所述的一种真空脱气炉用镁锆铝砖，其特征在于，所述 镁砂颗粒料是由钙硅比大于2的电熔镁砂或高纯镁砂制备而成。

4.根据权利要求1所述的一种真空脱气炉用镁锆铝砖，其特征在于，所述 镁铝尖晶石中Al2O3的含量为50%-70%。

5.根据权利要求1所述的一种真空脱气炉用镁锆铝砖，其特征在于，所述 亚硫酸盐纸浆废液作为结合剂，为黑褐色粘稠状液体，其主要成份是 木素磺酸盐糖类、甲醇有机酸和糠醛以及残余化学品，呈酸性，PH值 4.0-6.0，比重1.2-1.4kg/m3。

6.一种真空脱气炉用镁锆铝砖的制备方法，其特征在于，在1750-1830℃ 的高温隧道窑内烧成。