具体实施方式

以下结合技术方案详细叙述本发明的具体实施方式和步骤。

本发明的脱除水镁石粉体中色团杂质的方法，其特征在于水镁石超细加工过程中使用的助磨剂以及水镁石超细粉体表面改性过程中使用的表面包覆剂种类如下：

水镁石超细研磨过程中使用的助磨剂在C6以下的胺、醇胺、酰胺、醇、三聚磷酸盐(包括K、Na、Mg的磷酸盐)中选取，可以同时含有两种或三种组分；水镁石超细粉体表面包覆剂在氢氧化铝胶体或商品铝醇盐、二氧化钛胶体或商品钛酸酯、氧化硅胶体商品硅酸酯、C16以下烷基胺、C8以下磷酸酯或硼酸酯中选取，可以同时含有两种或三种组分；制备技术的工艺流程如下：

步骤1：以纯度大于90％的水镁石矿为原料，将其用破碎机破碎并粉碎得到粒度小于3mm粗矿粉，然后将其放入含有助磨剂的水溶液中浸泡，浸泡时间为0.5~24小时；其中助磨剂在水中的重量含量为0.05~3％；水镁石粗矿粉与水溶液的固液比为1∶0.5~1∶20；