权利要求书

- 水泥回转窑用镁钙锆砖，其特征在于它是由以下成分按重量份比例组成：

镁钙砂：CaO＞20％，加入量50-70份；

ZrO2颗粒：加入量6-10份；

高纯镁砂：MgO≥97％，加入量25-35份；

石蜡：2-4份。

2、权利要求1所述的水泥回转窑用镁钙锆砖的生产工艺，其特征在于流程为：

1)、镁钙砂、高纯镁砂原料经鄂式破碎和对辊破碎后，进行筛分和粒度分级，镁钙砂粒度为5-3mm，3-1mm，1-0mm；用部分1-0mm的镁钙砂经镭锰磨制成＜0.088mm的细粉，高纯镁砂破碎成3-1mm和1-0mm；

2)、配料：5-3mm镁钙砂：8-12份

3-1mm镁钙砂：8-12份

1-0mm镁钙砂：8-12份

3-1mm高纯镁砂：    10-30份

1-0mm高纯镁砂：    5-15份

0.3-0mm ZrO2颗粒： 6-10份

＜0.088mm镁钙砂：  20-40份

石蜡：2-4份。

3)混砂：将配好的料用混砂机混制成泥料；

4)成型：用摩擦机将泥料在模具槽内压制成用户所需砖型尺寸；

5)烧成：将砖坯子码上台车进隧道窑烧成，烧成温度1600℃；

6)拣选：将烧成出窑的砖进行成品和废品的拣选；

7)包装：将成品砖打包装。

3、权利要求1或2所述的水泥回转窑用镁钙锆砖，其特征在于其技术指标为：

砖的指标：MgO≥77％，CaO≥12％，ZrO2≥7％

荷重软化温度≥1700℃  体积密度≥3.05g/cm3  常温耐压强度≥60Mpa

热震稳定性风冷(950℃)≥80次。