具体实施方式

下面结合具体实施方式对本发明作进一步详细描述：

实施例1

按顺序将生白云石2000Kg，氯化钠5Kg，无烟煤220Kg加入到竖窑中 焙烧。

实施例2

按顺序将生白云石2000Kg，氯化钠7.5Kg，无烟煤220Kg加入到竖窑 中焙烧。

实施例3

按顺序将生白云石2000Kg，氯化钠10Kg，无烟煤220Kg加入到竖窑 中焙烧。

实施例4

轻烧白云石粉2000Kg，生白云石100Kg，在搅拌机中混合均匀后再在 压球机中压块。

实施例5

轻烧白云石粉2000Kg，生白云石150Kg，在搅拌机中混合均匀后再在 压球机中压块。

实施例6

轻烧白云石粉2000Kg，生白云石200Kg，在搅拌机中混合均匀后再在 压球机中压块。