具体实施方式

实施例1：

在装有搅拌器、温度计、真空表及升温、降温装置的釜中投入邻苯二甲酸二 丁酯185份，开动搅拌机进行搅拌，同时于夹套中通蒸汽加热，当温度升到40～ 60℃时，投入400份多亚甲基多苯基异氰酸酯，搅拌反应100分钟后，投入415份 球状高聚合沥青，将温度控制在100～120℃，反应1～3小时，然后真空(真空度 0.02～0.09MPa)脱水30分钟，再通水降温至60～80℃时，将成品放出。该结合 剂性能指标如下：

水份0.03％  固含量84.40％

残碳量42.79％

灰份0.20％

粘度(25℃)41.5Pa.S

比重(20℃)1.245

PH值中性

实施例2：

按照实施例1所述工艺，原料组成为邻苯二甲酸二丁酯200份，多亚甲基多苯 基异氰酸酯400份，球状高聚合沥青400份，得产品性能指标如下，

水份0.03％

固含量82.74％

残碳量41.39％

灰份0.35％

粘度(25℃)42.0Pa.S

比重(20℃)1.250

PH值中性

实施例3：原料组成为：

邻苯二甲酸二异丁酯100份，二苯基甲烷二异氰酯450份，高聚合粉状沥青450 份。

工艺同实施例1。

实施例4：原料组成为：

邻苯二甲酸二辛酯190份，多亚甲基多苯基异氰酸酯380份，高温球状沥青430 份。

工艺同实施例1。

实施例5、原料组成为：

邻苯二甲酸二丁酯190份、二苯基甲烷二异氰酸酯450份、高温粉状沥青360 份。

工艺同实施例1。

实施例6、原料组成为：

邻苯二甲酸二丁酯100份、邻苯二甲酸二辛酯70份、二苯基甲烷二异氰酸酯 450份、高聚合球状沥青380份。

工艺同实施例1。