发明内容

针对上述情况，为克服现有技术之缺陷，本发明之目的就是提供一种50吨钢包热喷补用喷补料，可有效解决50吨钢包热喷补修补的问题。

本发明解决的技术方案是，一种50吨钢包喷补料，其特征在于，是由以下重量百分比计的：矾土基尖晶石12—8mm为8～l0％、矾土基尖晶石8—5mm为l1～15％、镁橄榄石5—3mm为12～15％，镁尖晶石3一lmm为10～15％、镁尖晶石≤1mm为30～35％，ZrC粉3～5%，Ni2GeO4粉1%，增塑剂1～5%，结合剂 3～6％混合均匀制成；所述的：矾土基尖晶石的氧化铝≥88%；镁橄榄石≥95%；镁尖晶石≥95%；ZrC≥90%；Ni2GeO4≥92%；所述的结合剂为水合氧化铝﹑六偏磷酸钠的一种或两种的组合；所述的增塑剂为球粘土或糊精。

本发明是一种50吨钢包喷补料，可在50吨钢包使用间隙通过热喷补施工对50吨钢包包衬进行修补，使50吨钢包使用寿命长，吨50吨钢包使用寿命长，吨钢耐材消耗比国内同类产品可节约120%以上，50吨钢包维修周期变长，工人劳动强度降低，经济和社会效益巨大。